МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ, ФОТОНИКИ
И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа 3.4.2

Закон Кюри - Вейсса

выполнил студент 2 курса
 группы Б04-006
Белостоцкий Артемий

Долгопрудный, 2021
# Цель работы.
Изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости ферромагнетика выше точки Кюри.
# В работе используются.
Катушка самоиндукции с образцом из гадолиния, термостат, частотомер, цифровой вольтметр, 𝐿𝐶-автогенератор, термопара медь–константан.
# Теоретические сведения.
Вещества с отличными от нуля атомными магнитными моментами обладают парамагнитными свойствами. Внешнее магнитное поле ориентирует магнитные моменты, которые в отсутствие поля располагались в пространстве хаотичным образом. При повышении температуры 𝑇 возрастает дезориентирующее действие теплового движения частиц, и магнитная восприимчивость парамагнетиков убывает по закону Кюри — обратно пропорционально температуре
%chi %Ux221D "" 1 over T	(1)
Некоторые парамагнетики при понижении температуры испытывают фазовый переход в ферромагнитное состояние. При малых температурах тепловое движение всё меньше препятствует магнитным моментам атомов ориентироваться в одном направлении при сколь угодно слабом внешнем поле. Благодаря обменному взаимодействию, имеющему электростатическую природу, в ферромагнетиках самопроизвольное упорядочение магнитных моментов возможно при довольно высоких температурах. Температуру фазового перехода парамагнетик–ферромагнетик называют температурой Кюри ΘК. Температурная зависимость магнитной восприимчивости у ферромагнетиков выше точки Кюри с удовлетворительной точностью описывается законом Кюри - Вейсса
%chi %Ux221D 1 over( T - %theta_p ) ,	(2)

Рис. 1: Зависимость обратной величины
магнитной восприимчивости от температуры
,где Θ𝑝 — параметр с размерностью температуры, называемый иногда парамагнитной точкой Кюри. Величина Θ𝑝 близка к ΘК, но не совпадает с ней. Непосредственно вблизи ΘК закон Кюри – Вейсса (2) нарушается. На практике наблюдается зависимость, изображённая на рис. 1.
# Экспериментальная установка.
В работе изучается температурная зависимость 𝜒(𝑇) гадолиния при температурах выше точки Кюри. Выбор материала определяется тем, что его точка Кюри лежит в диапазоне комнатных температур.

Рис. 2: Схема экспериментальной установки

Схема установки для проверки закона Кюри–Вейсса показана на рис. 2. Исследуемый ферромагнитный образец (гадолиний) расположен внутри пустотелой катушки самоиндукции, которая служит индуктивностью колебательного контура, входящего в состав 𝐿𝐶-автогенератора (генератора колебаний с самовозбуждением).
Гадолиний является хорошим проводником электрического тока, а рабочая частота генератора достаточно велика (∼50 кГц), поэтому для уменьшения вихревых токов образец изготовлен из мелких кусочков размером около 0,5 мм. Катушка 1 с образцом помещена в стеклянный сосуд 2, залитый трансформаторным маслом. Масло предохраняет образец от окисления и способствует ухудшению электрического контакта между отдельными частичками образца. Кроме того, оно улучшает тепловой контакт между образцом и термостатируемой (рабочей) жидкостью 3 в термостате. Ртутный термометр 4 используется для приближенной оценки температуры. Температура образца регулируется с помощью термостата 5.
Коэффициент самоиндукции катушки 𝐿 пропорционален магнитной проницаемости 𝜇 заполняющей его среды: 𝐿 ∝ 𝜇. Тогда разность самоиндукций катушки с образцом 𝐿 и без него 𝐿0 будет пропорциональна восприимчивости образца 𝜒:
L ""-"" L_0 ""%Ux221D "" %mu ""- ""1 ""= "" %chi

При изменении индуктивности образца меняется период колебаний автогенератора:
%tau "" = ""2 %pi SQRT LC
где 𝐶 — ёмкость контура автогенератора. Период колебаний в отсутствие образца определяется самоиндукцией пустой катушки:
%tau "" = "" 2 %pi SQRT {L_0 C}
Отсюда находим
L "" - "" L_0 "" %Ux221D %tau ^ 2 ""-"" %tau_0^2
и, следовательно,
%chi "" %Ux221D "" %tau^2 - %tau_0^2	(3)

Из формул (2) и (3) следует, что закон Кюри–Вейсса справедлив, если выполнено соотношение
1 over{ %tau^2 - %tau_0^2 } "" %Ux221D "" T "" - "" %theta_p	(4)
Измерения проводятся в интервале температур от 14 °C до 40 °C. С целью экономии времени следует начинать измерения с низких температур.
Температура исследуемого образца всегда несколько отличается от температуры воды в термостате. После того как вода достигла заданной температуры, идёт медленный процесс выравнивания температур образца и воды. Разность их температур контролируется с помощью медно-константановой термопары 6, один из спаев которой находится в тепловом контакте с образцом, а другой погружён в воду. Чувствительность термопары указана на установке. Рекомендуется измерять период колебаний автогенератора в тот момент, когда указанная разность температур становится меньше 0,5 °C (более точному измерению температур мешают паразитные ЭДС, возникающие в цепи термопары).
# Ход работы
Зная температурный коэффициент термопары (κ) , оценим допустимую ЭДС термопары, если допустимая разность температур образца и рабочей жидкости ∆𝑇 = 0,5 °C:
%kappa ""= ""24 "" {°C} over мВ
U "" = "" {%DELTA T} over {%kappa} "" = "" 0,5 over 24 ""%Ux2243 "" 0,21 мВ
Исследуем зависимость периода колебаний 𝐿𝐶-генератора от температуры образца, отмечая период колебаний 𝜏 по частотомеру, а температуру 𝑇 — по показаниям дисплея и цифровому вольтметру (∆𝑈 с учётом знака). Термопара подключена так, что при знаке «+» на табло вольтметра температура образца выше температуры рабочей жидкости. Измерения проведем в диапазоне от 14 °C до 40 °C. Полученные данные занесем в Таблицу 1.
Температуру образца найдем по формуле:
T_{ обр } "" = "" %kappa %DELTA U "" + "" T_{ терм } ,
где Tтерм — температура рабочей жидкости (внутри термостата)

Таблица 1
τ, мкс	7,9407	7,8725	7,7443	7,5497	7,3400	7,1702	7,1015	7,0656	7,0445	7,0301
Tтерм, °C	14,11	16,13	18,18	20,16	22,12	25,11	28,09	31,09	34,08	37,08
ΔU, мкВ	-6	-7	-2	-2	-3	-1	-8	-6	-8	-6
Tобр, °C	13,97	15,96	18,13	20,11	22,05	25,09	27,90	30,95	33,89	36,94
1/(τ2-τ02), (мкс)-2	0,065	0,070	0,082	0,108	0,163	0,272	0,371	0,458	0,530	0,593

%tau_0 = 6,9092 мкс - период колебаний без образца
По данным Таблицы 1 построим график зависимости 1/(τ2 – τ02) = f(Tобр):

Рис. 3: Зависимость 1/(τ2 – τ02) = f(Tобр)

Отбросим точки выбивающиеся из линейной зависимости и оценим парамагнитную точку Кюри для гадолиния. Из линейной зависимости получаем, что точка Кюри для гадолиния Θp ≈ Θ ≈ 16,2 °C

Рис. 4: Линейная зависимость Tобр = 1/(τ2 – τ02)
# Оценим погрешности.
Из технического описания приборов:
%sigma( %DELTA U ) ""= "" 1,2 мкВ
%sigma( T_терм ) ""= "" 0,01 °C
%sigma( %tau ) ""="" 0,0001 мкс
Оценим погрешности Tобр и 1/(τ2-τ02):
%sigma( T_обр ) "" = "" SQRT(%sigma^2(T_терм) + %kappa^2%sigma^2(%DELTA U) ) "" = "" 0,03 °C
%sigma( 1 over (%tau^2 - %tau_0^2) ) "" = ""%sigma( %tau){2%tau}over({%tau^2 - %tau_0^2})^ 3
Из МНК оценим погрешность для точки Кюри (y = Tобр , x = 1/(τ2 – τ02)):
%sigma( k ) "" = "" 1 over{SQRT{n}} sqrt { {{%UxE110 xy %UxE112 - %UxE110 x %UxE112 %UxE110 y %UxE112 } over {%UxE110 x^2 %UxE112 - %UxE110 x %UxE112 }^2 }} "" = "" 2,75 {°C} over {мкс}^-2
%sigma( %THETA _p ) = %sigma( k ) * sqrt{%UxE110 x^2 %UxE112 - %UxE110 x %UxE112 }^2 "" = "" 0,8°C

# Выводы.
1.Изучили температурную зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетика выше точки Кюри
2.Получили значение для точки Кюри Θp = 16,2 ± 0,8 °C, что отличается от теоретического ( Θ = 19°C) на 11%